Обследование и разработка проекта меж этажного перекрытия.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Объект обследования: несущие строительные конструкции, монолитное основание (пол), монолитная плита по профнастилу в здании, расположенном по адресу:_____________________. На основании Договора №___________, экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с строительной испытательной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» произведено визуальное и инструментальное обследование несущих строительных конструкций каркаса, монолитного основание (пола).

Обследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88, СП 20.13330-2010 «Нагрузки и воздействия», ГОСТ Р 53782-2010.

Произведена фото-фиксация несущих строительных конструкций каркаса, монолитного основания (пола) здания на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

4.1 Обследование монолитного основания (пола) и вертикальных

металлических стоек.

4.1.1 Монолитное основание пола состоит из 2-х частей:

- первоначальная бетонная заливка;

- новая бетонная заливка (выравнивающая) по верх первоначальной.

Определение технических характеристик первоначальной заливки (нижний слой) выполнен методом «отрыва со скалыванием».

Характеристики первоначальной бетонной заливки:

- бетон класса В25;

- прочность бетона 32.7 Мпа;

- толщина бетона 250 мм;

- защитный слой арматуры – 40 мм;

- армирование – нижний ряд арматура 12 мм класса АIII (горячекатаная круглая сталь с периодическим профилем) с шагом 200х200 мм, верхний ряд – металлическая сетка толщиной 8 мм класса АIII с шагом 100х100 мм.

Характеристики новой бетонной заливки по верх первоначальной:

- бетон класса В25;

- прочность бетона 32.7 Мпа;

- толщина бетонной выравнивающей стяжки от 50 мм до 200 мм;

- защитный слой арматуры 40 мм;

- армирование – металлическая сетка толщиной 10 мм класса АIII с шагом 150х150 мм.

Протоколы обследования монолита – в Приложении 5.

4.1.2 Вертикальные стойки (несущие колонны) выполнены из металлических труб диаметром 160 мм. Толщина стенок – 8 мм. Высота стоек до профнастила составляет 3.62 м.

В нижней части стойки опираются на первоначальный слой бетона и    приварены к металлическим пластинам размером 600х600 мм. К пластинам и стойкам приварены металлические уголки размерами 50х50 мм (см. сечение монолитного пола, Приложение 4). Сечение металлических стоек см. Чертеж 1.

Чертеж 1. Сечение металлических стоек.

4.1.3 Металлические стойки б/у и покрыты ржавчиной, необходимо удалить ржавчину и покрыть противокоррозионной краской.

Техническое состояние стоек эксперты оценивают, как работоспособное.

4.1.4 Фото-отчет (см. фото 1-6):

Фото 1. Общий вид помещения.

Фото 2. Определение толщины 1-го слоя.

Фото 3. Определение класса бетона 1-го слоя.

Фото 4. Измерение расстояния между стойками.

Фото 5. Тот же фрагмент.

Фото 6. Измерение диаметра и толщины стенок вертикальных стоек.

4.2 Обследование двутавровых балок.

4.2.1 Для монтажа перекрытия по профнастилу использованы двутавровые балки б/у и разных размеров:

- № 35Б1;

- № 25ДБ1;

- № 30Б2;

- № 30Ш3.

Схема расположения двутавровых балок см. Приложение 3.

Чертеж 2. Общий вид двутавров.

4.2.2 Технические характеристики балок:

| Основные размеры двутавра балочного по ГОСТ Р 57837-2017 |
| --- |
| № двутавра | h | b | s | t | r | F | M | P |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 84,288 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9.0 | 13 | 46.78 | 36.7 | 74.848 |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 105.56 | 82.9 | 168.896 |
| 25ДБ1 | 251 | 146 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 39.64 | 31.1 | 63.424 |

4.2.3 Фото-отчет (см. фото 7-10):

Фото 7. Измерение ширины полки двутавра.

Фото 8. Измерение высоты двутавра.

Фото 9. Тот же фрагмент.

Фото 10. Измерение ширины полок двутавра.

4.2.4 Двутавровые балки б/у и покрыты ржавчиной, необходимо удалить ржавчину и покрыть противокоррозионной краской.

Техническое состояние двутавровых балок эксперты оценивают, как работоспособное.

4.2.5 На двутавровые балки опирается профнастил марки Н75-750-0.8.

Технические характеристики профнастила:

Чертеж 2. Технические характеристики профнастила Н75-750-0.8.

4.2.6 Планируется на профнастил уложить монолитную железобетонную плиту. Максимальная нагрузка на плиту – вес 1 м3 древесно-стружечных плит (ДСП). Масса, габариты, прочие параметры древесно-стружечных плит общего назначения (ДСП) регулируются нормативами ГОСТ 10632-2014.

Вес плиты ДСП 2440х1830 (мм) разной толщины:

- 10 (мм) – 30.8 (кг)

Длина ДСП - 2.44 м, ширина – 1.83 м, толщина – 10 мм.

Объем одной плиты составит 2.44х1.83х0.01 = 0.04 м3.

Вес 1 м3 составит: 1х30.8/0.04 = 770 кг/м2.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ИЛ «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ».

1. Протокол № 1УЗК от 02.09.2021 г. Текущий контроль прочности бетона неразрушающими методами контроля по ГОСТ 17624-2012.  При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М зав. номер 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действительно до 19.09.2021 г.

2. Протокол № 1 от 02.09.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры в монолитных ж/б конструкциях по ГОСТ 22904. При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА МГ4 зав. № 3083. Свидетельство о поверке № 80580, действительно до 18.09.2021 г.

Результаты обследования представлены в отчете Протоколами № 1УЗК и №1 от 02.09.2021 г. (см. Приложение 5).

6. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПРОФНАСТИЛУ.

Рис. 1

Схема расположения дополнительных балок.

Рис. 2. Узлы балок.

Рис. 3.

Армирование ж.б. монолитного перекрытия по проф.настилу.

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

В соответствии требований нормативной документации СП 13-102-2003, ГОСТ Р 31397-2011, СП 20.13330.2011, руководствуясь полученными результатами обследования конструкций, эксперты ООО «НПП АСИ» дают заключение в следующем:

1. В результате обследования металлических конструкций (стойки и балки) экспертами установлено, что стойки и балки находятся в работоспособном состоянии.

- В результате расчета несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия на действие нагрузки от складируемых материалов (770 кг/м2) установлено, что несущая способность монолитной плиты обеспечивается при установке дополнительных балок. Коэффициент использования плиты k=0.472.

- Несущая способность балок обеспечивается. Коэффициент использования сечения балок по прочности k=0.876.

- Максимальный прогиб балок – 22.3 мм, допустимый прогиб – 22.7 мм.

- Несущая способность стоек обеспечивается. Коэффициент использования сечения стоек k=0.448.

- Максимальная полная расчетная нагрузка, действующая на плиту перекрытия – 1294 кг/м2. Допустимая расчетная нагрузка на плиту перекрытия – 1315 кг/м2.

- Необходимо для создания геометрически неизменяемой системы завязять стойки к кирпичным стенам через уголок 75х75 мм.

- Схема устройства дополнительных балок приведена на рис. 1, лист 60, схема армирования перекрытия по проф. настилу – рис. 3, лист 62.

Строительный эксперт                                            Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                                            Зотьев Г.Е.

Приложение 1. Схема металлических конструкций.

Приложение 2. Схема расположения вертикальных стоек.

Приложение 3. Схема расположения двутавровых балок.

Приложение 4. Сечение монолитного пола.