Определение технического состояния несущих конструкций перекрытия, с подготовкой технических решений по реконструкции

На основании практических мероприятий, рассмотрим вопрос:

# Жилое помещение в здании, подлежащее строительно - технической экспертизе, расположено по адресу: _____________________________ Объект поставлен на капитальный ремонт.

# Год постройки объекта   1885 г.

Назначение:                          жилое

Этажность:                            4  этажа

Количество квартир:            18

Шифр проекта: индивидуальный проект

Материал перекрытий: деревянные

Материал стен: кирпичный

Общая площадь: 4755.2 м2

Общая площадь по квартире № 14: 121.1 м2.

Здание находится на территории зоны строгого регулирования застройки №1, утвержденной Постановлением Правительства г. Москвы от 7 июля 1998 г. № 545. Вся деятельность, связанная с проведением работ в границах охранной зоны должна быть согласованна с Департаментом культурного наследия г. Москвы в установленном порядке.

Приложение 3  к постановлению ППМ  № 545 от 7 июля 1998 г.

п.4 Зона строгого регулирования застройки - часть городской территории,

обеспечивающая охрану объектов градостроительного наследия: заповедных территорий и ценных фрагментов городского ландшафта, включенных в состав объединенных охранных зон.

Зоне строгого регулирования застройки соответствует строгий режим

градостроительного регулирования, устанавливающий ограничение на новое

строительство и хозяйственную деятельность, предусматривающий сохранение, восстановление и обеспечение оптимального восприятия объектов

градостроительного наследия - заповедных территорий, а также контактной

ценной градостроительной среды в структуре городского ландшафта.  Данный режим, ориентированный на преемственное развитие и возобновление целостности исторической части города, осуществляется с использованием методов реновации (сомасштабное новое строительство с учетом традиционных типологических характеристик застройки).  Параметры строгого режима градостроительного регулирования, определяемые на основе историко-культурных исследований и визуально-пространственного анализа,

предусматривают сохранение ценных исторических панорам и бассейнов

видимости объектов культурного наследия, а также соблюдение общего

композиционно-масштабного соответствия новых зданий и сооружений

исторической застройке.

ВСН 58-88 (р) раздел 5. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и объектов:

п.5.1. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

# ВСН 58-88 (р) Приложение 7 Рекомендуемое

# Перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов

Стены

п.4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен.

п.5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

п.7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

п. 8. Устранение сырости, продуваемости.

п. 9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия

п.1. Временное крепление перекрытий.

п.2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.). 2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. 3. Смена оконных и дверных приборов. 4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков. 5. Врезка форточек. Перегородки 1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. 2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков. 3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок.

В результате визуального осмотра и вскрытия в местах примыкания пола к стенам для определения технического состояния конструктивных элементов в помещениях квартиры № 14 здания, расположенного по адресу: _________________________, эксперты ООО «НПП «АСИ» выявили следующее:

- Горизонтальные несущие лаги (продольные и поперечные) перекрытий диаметром 250 мм имеют деформацию, трещины от 3 до 5 мм и поражение древесины наружной трухлявой гнилью. Древесина распадается на части и легко растирается в порошок (см. фото 1-5).

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

- Горизонтальные несущие лаги (продольные и поперечные) на потолочном перекрытии диаметром 250 мм имеют деформацию, трещины от 3 до 5 мм и поражение древесины наружной трухлявой гнилью. Древесина распадается на части и легко растирается в порошок (см. фото 6-9).

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

- Стены.

Наружная трухлявая гниль резко снижает механические свойства древесины. Пораженная древесина является опасным источником грибковой инфекции для деревянных сооружений – (ГОСТ 2140-81* Видимые пороки древесины.)

На основании ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий таблицы 8 «Стены, рубленные из бревен и брусчатые»:

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами | Повреждение на площади до 40 % | 51-60 | Полная переборка стен с использованием старых материалов |
| Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью | - | 61-70 | Полная замена стен |

- Перекрытия.

Наружная трухлявая гниль резко снижает механические свойства древесины. Пораженная древесина является опасным источником грибковой инфекции для деревянных сооружений – (ГОСТ 2140-81* Видимые пороки древесины.)

На основании ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий таблицы 26 «Перекрытия деревянные неоштукатуренные»:

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Поражение верхних слоев древесины грибком, небольшие трещины, частичное скалывание в узлах соединений балок с настилом, прогиб балок и прогонов | Поражение гнилью на площади до 10 %. Прогиб балок и прогонов до 1/100 пролета | 41-60 | Усиление балок; разборка и ремонт части перекрытия |
| Сильное поражение древесины гнилью, появление продольных и поперечных трещин, расслоение древесины, полное или частичное скалывание в узлах соединений балок, прогиб балок и прогонов | Прогиб балок и прогонов до 1/50 пролета | 61-80 | Полная замена покрытия и перекрытия |

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИ.

6. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## Технические характеристики балка двутавровая марки 14:

Высота балки 140 мм Ширина полки 73 мм Толщина стенки 4,9 мм Толщина полки 7,5 мм Марка стали Ст3

Технологические характеристики швеллера шириной 120 мм

Высота швеллера  140 мм

Ширина полки   58 мм

Толщина стенки  4.9 мм

Толщина полки  8.1 мм

Приложение А. Выписка из паспорта квартиры 14.

Приложение Б. План внутренних самонесущих перегородок и

связующих узлов.

Приложение В. План дополнительного усиления перекрытий.

Приложение Г. План связки балок швеллерами.

Приложение Е. Разрезы.