Причины отслоения потолочных карнизов из гипса

Для определения причин отслоения гипсовой лепнины, приведем пример проведенной нами строительно-технической экспертизы.

По факту полученных результатов визуального обследования и фото-фиксации, были получены следующие результаты:

Таблица  1

Дефектная ведомость

| п/п | Выявленный дефект | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фото № 1. Фото № 2. Фото № 3. Фото № 4. Фото № 5. Фото № 6. Фото № 7. Фото № 8. Фото № 10. Фото № 11. Фото № 12. Фото № 13. | Согласно прилагаемым результатам фото-фиксации, видно следующее: 1. 95% растрескиваний проходят по горизонтальной оси. 2. На фото 1,2,5,7 и 13, отчетливо видно, что верхняя часть растрескавшегося элемента, смещена наружу, а не имеет признак лопнувшего элемента. 3. На фото 7,10.11 и 13, растрескивание (горизонтальное) происходит в местах наименьшей массивности (объема гипса) лепного элемента. 4. Основные дефекты приходятся на отрезок в середине лепных изделий, расположенных от одной до другой вертикальной конструкции (стене). Что говорят выявленные дефекты: Горизонтальное растрескивание говорит о том, что гипсовое изделие разорвало от динамического давления (микровибрации монолитной конструкции). При монтаже лепных изделий, одна из плоскостей, к которой монтируется лепнина, особенно, если она монтируется к оштукатуренной поверхности, должно быть предусмотрено шарнирное крепление. Т.е., крепление, которое обеспечивает движение между соединяемыми деталями (изделиями с основанием). Данное соединение предусматривается для того, чтобы снивелировать осадочные явления здания. Осадка здания — это смещение здания, вызванное сжатием грунта в основании. Также, при постепенной нагрузке здания (отделка, установка мебели и т.д.), конструкции здания, особенно перекрытия, получают дополнительную нагрузку, в результате чего, происходит напряжение горизонтальной конструкции и его естественное микро-движение. Нарушение требований ТР 94.06-99 «Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Раздел 06. Отделочные работы». 2.2.4. Обязательные организационно-технологические правила при производстве лепных работ. «10. Гипсовые лепные изделия к бетонным поверхностям, оштукатуренным цементным раствором, следует крепить только костылями, шурупами и т.п». Т.е., крепление к вертикальной конструкции должно было происходить таким путем, который бы снивелировал микро-движение несущих конструкций. Также, определить соответствие выполненных работ по подготовке поверхности, в соответствии с вышеуказанным регламентом, подраздел «2.2.2. Контролируемые параметры и средства контроля», не представляется возможным. Место растрескивания, показанные на фото № 2,3 и 13, показывают, что растрескивание произошло на узле сопряжения лепного изделия к основанию. Учитывая, что потолок был отделан материалами из ГКЛ, по метало-каркасу, вероятность микро-движений увеличивается. Так как метало-конструкция имеет повышенную амплитуду движения, при динамических нагрузках, осадочных явлениях. Гипсовые изделия, согласно ТР 94.06-99, перед монтажом осматривают и определяют наличие дефектов, если, при приемке лепных изделий не было выявлено дефектов, можно с полной уверенностью говорить о том, что лепные изделия получили дефекты, в виде растрескиваний, в резульате нарушения требований по монтажу лепных изделий. Изделия из гипса крайне слабые на растяжение и сжатие. В результате чего, ответственность по монтажу изделий из гипса, лежит на специалисте, который должен иметь соответствующий опыт и подготовку (специальное среднее образование). |
| 2. | Рецензирование предоставленного Технического заключения № СТЭ № 506/21, выданного Центром Независимых строительных экспертиз «ПГС» | Из 65 листов Технического заключения, непосредственно исследовательская часть и выводы, находятся на страницах 12-18, с учетом прилагаемых результатов фото-фиксации и выкопировки карт, исследовательская часть определяет следующее: - ширина раскрытия трещин составляет 1-4 мм; - была выбрана клеевая масса, которая имеет высокую влажность и, в результате высыхания, произошла деформация (сужение). - практический опыт эксперта, определил, что из-за температурно-влажностных деформаций, произошло растрескивание лепных изделий. У рецензента возникают следующие вопросы: 1. Где результаты химического анализа клеевого состава, с определением процента влаги? 2. Сколько должно быть влаги в клеевом составе, чтобы он мог монтажный шов толщиною не более 5 мм, при высыхании, сузить до 2-3 мм? Если толщина раскрытия до 4 мм, значит на эту толщину «усохла» клеевая масса, процент воды должен составлять не менее 60-70%. И где, вообще название клеевой массы, которую применили в дело? Или эксперт по запаху понял состав и производителя клеевой массы? 3. Почему у раскрытий разная толщина? Ответ: Потому что произошла деформация несущих конструкций, в результате чего, смещение составило 1-2 мм, что допускается для несущих конструкций СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». В результате чего, произошло неравномерное расширение трещин. 4. Не могла ли произойти температурно-влажностная деформация, при нарушении внутреннего температурного режима? Ответ: Характерные растрескивания на стенах и других элементах, проявляются, если в помещении происходит резкий перепад температуры или сквозняка. 5. Где подтверждающий регламент (ГОСТ), определяющий, что примененный, клеевой состав не рекомендуется к применению? Согласно какой камеральной обработке – сбор фактов; - ознакомление с технической документацией; - определение химического состава клеевой массы; - проведение практических испытаний; Была определена причина растрескивания лепных изделий из гипса? Настоящие вопросы говорят о недостаточно проведенных изысканиях. Эксперт не рассмотрел настоящий вопрос со всех сторон и назвать его объективным и всесторонне рассмотренным, не представляется возможным. |

5. ВЫВОДЫ.

На основании проведенных изысканий, в соответствии с Договором № 16/02-2022 от 16.02.2022 г., можно сделать следующие выводы:

5.1. Определение причин растрескивания элементов декоративной отделки (карнизы).

Согласно Таблице 1 (Дефектная ведомость), раздел 1, результатом растрескивания изделий из гипса (лепнина) могли стать следующие причины:

- Нарушение требований ТР 94.06-99 «Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Раздел 06. Отделочные работы»

«10. Гипсовые лепные изделия к бетонным поверхностям, оштукатуренным цементным раствором, следует крепить только костылями, шурупами и т.п».

В результате того, что применен жесткий метод крепления, у сопрягаемых конструкций отсутствует возможность микро-движения между собой, для нивелировки деформационных движений конструкций здания.

5.2. Рецензирование выданного Технического заключения № СТЭ № 506/21.

Согласно указанным замечаниям, в Таблице 1, раздел 2, можно сделать следующие выводы:

- Эксперт не провел всесторонней экспертизы по поставленной задаче, так как не предусмотрел других возможных нарушений, при монтаже изделий из гипса. Указанное нарушение ТР 94.06-99, в разделе 1, Таблицы 1, было проигнорировано.

- Отсутствует камеральная обработка полученных данных (ознакомление с технической документацией, Сертификатами качества, Актами скрытых работ и т.д., анализ полученной информации). Если только не назвать «честное слово», практический опыт эксперта, камеральной обработкой.