ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заказчик: ООО «СДМ-ТК-1»

Договор № 22/02-2022 от 22.02.2022 г.

г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4

Москва, 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков _____ марта 2022 г.

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы перекрытия пола 1-го этажа на предмет определения несущей способности конструктивных элементов: в помещениях с условными (кадастровыми) номерами:

- помещение 4.1. (к.н. 77:04:0001018:15024);

- помещение 4.2. (к.н. 77:04:0001018:15023);

- помещение 4.3. (к.н. 77:04:0001018:15025);

- помещение 4.4. (к.н. 77:04:0001018:15022)

в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3 корпус 4».

Москва 2022 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение……………………………………………………………………..……………..4

  - Основание для проведения экспертизы………………………………......................4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе …………….........................5

  - Сведения об участниках экспертизы………………………………………...............5

  - Документы, представленные для экспертизы……………………………...............6

  - Список используемой литературы……………..…………………………………...6

  - Перечень приборов и оборудования………………………………………………..6

- Этапы экспертизы…………………………………………………..………......................7

- Дополнительные условия и ограничения……………………………….……………….7

- Исследовательская часть………………………………………………………………….8

- Результаты испытаний ООО «Мосстройконтроль»……………………………………27

- Расчет несущей способности конструкций………..….………………………………...27

- Выводы ………………...…………………………………………………………………39

Приложение 1. План помещений 4.1 – 4.4……………………………………………41

Приложение 2. Протоколы обследования…………………………………………….42

Приложение 3. Свидетельства о поверках приборов………………………………...44

Приложение 4. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов………………………………………………….46

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение по результатам технического обследования монолитного основания пола, железобетонных колонн, а также расчета несущей способности монолитного основания пола в помещениях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 здания, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корпус 4, выполнено на основании Договора № 22/02-2022 от 22.02.2022 г., а также допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 9 от 19 июня 2018 г., (выписка из реестра № 17 от 03.11.2021 г. см. Приложение 4), выданной Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания».

Целью настоящего заключения является:

Обследование несущих конструкций:

- железобетонных колонн на этаже (-) 1, на которые опирается монолитные плиты;

- монолитных плит на 1-ом этаже в помещениях 4.1-4.4.

Выполнение поверочного расчета несущей способности монолитных плит в программном комплексе «SCAD» с учетом существующих конструкций.

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | ООО «СДМ-ТК-1» |
| --- | --- |
| Объект строительно-технической экспертизы: | Монолитные плиты, железобетонные колонны |
| Месторасположение объекта: | г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4 |
| Основание и постановка задания строительно-технической экспертизы: | Договор № 22/02-2022 от 22.02.2022 г. |
| Дата проведения строительно-технической экспертизы | 01.03.2022 г. - 04.03.2022 г. |

1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ЭКСПЕРТИЗЕ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности - 35 лет. Стаж работы в строительстве – 14 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# 1.3.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Во время проведения экспертизы присутствовали:

Представитель Заказчика: Технический директор ООО «Стрит девелопмент» управляющей компании ООО «СДМ-ТК-1» Борзунов Олег Михайлович.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна, строительный эксперт – Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель СИЛ «Мосстройконтроль»: строительный эксперт Лопин Алексей Анатольевич.

1.4 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.

1. Комплект проектных материалов.

1.5 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций и сооружений».

- ГОСТ Р 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20. 13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов.

1.6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- ультразвуковой тестер UК 1401, зав. № 401482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА-МГ4.

- ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя три этапа.

Первый этап:

- визуальный осмотр несущих строительных конструкций;

- проведением фото-фиксации;

- выполнение необходимых для обследования конструкций замеров.

Второй этап:

- визуально-инструментальное обследование железобетонных колонн на (-) 1-ом этаже;

- визуально-инструментальное обследование монолитных плит на 1-ом этаже в помещениях 4.1-4.4.

Третий этап:

- выполнение поверочного расчета по определению несущей способности    монолитных плит;

- анализ предоставленных материалов для экспертизы;

- составление протоколов изысканий методом УЗК;

- составление Технического заключения и выдача Заказчику в 1-ом экз.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний осмотр, а также визуальное и инструментальное обследование с замерами параметров строительных несущих конструкций, расчета максимально допустимой нагрузки на монолитные плиты в помещениях здания, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Конструктивная система здания – монолитный железобетонный рамно-связевый каркас. Вертикальные несущие конструкции подземной части здания представлены монолитными железобетонными колоннами и пилонами с размерами 600х600 и 1000х1200.

Колонны для помещений 4.1 и 4.2 предусмотрены с размерами 600х600 мм, для помещений 4.3 и 4.4 – 1000х1200 мм. Схема размещения помещений см. Чертеж 1.

Чертеж 1. Схема расположения помещений 4.1-4.4.

4.1 Обследование железобетонных колонн на (-) 1-ом этаже.

4.1.1 Для помещений 4.1-4.4 предусмотрены железобетонные колонны с размерами 600х600 мм и 1000х1200 мм. Для помещений 4.1 и 4.2 – колонны с размерами 600х600 мм, для помещений 4.3-4.4 предусмотрены колонны с размерами 1000х1200 мм.

Колонны выполнены по ГОСТ 18979-2014 «Колонны железобетонные для многоэтажных зданий».

Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» выполнено инструментальное обследование железобетонных колонн неразрушающим ультразвуковым методом контроля (УЗК):

Колонны 600х600 мм

- бетон класса В35 (М450);

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 24 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 8 мм с шагом 400 мм.

Колонны 1000х1200 мм

- бетон класса В35 (М450);

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- расстояние между колоннами (продольное и поперечное) – 8.0 м.

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 32 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 10 мм с шагом 400 мм.

Армирование колонн см. Чертеж 2.

Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».

Чертеж 2. Армирование колонн.

# 4.1.2 Произведена оценка физического износа монолитных железобетонных колонн в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

# Физический износ железобетонных колонн оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 19 ВСН 53-86 (р).

# При проведении обследования колонн эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ колонн минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в растянутой зоне по всей высоте колонн, по краям консоли и колонн, отколов и выбоин не обнаружено.

# 4.1.3 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки монолитных железобетонных колонн и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные монолитные колонны находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

Таблица 19

Колонны железобетонные (сборные и монолитные)

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны; отколы и выбоины. | Ширина трещин до 0,5 мм. Выбоины глубиной до 5 мм не более 3 на 1 м2 | 0-40 | Заделка трещин, отколов и выбоин. |
| Трещины в растянутой и сжатой зонах, по периметру основания и на уровне консоли; отслоение защитного слоя бетона. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании колонны; искривление колонны. | Ширина трещин до 2 мм. Искривление колонны до 1/200 высоты | 41-60 | Заделка трещин инъекцией раствора в трещины или устройством вдоль трещин канавок с последующей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн |
| Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами разрывы арматуры; искривление колонны | Ширина трещин до 2 мм | 61-80 | Замена поврежденного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство расчетных обойм или замена колонн |

4.1.4 Фото-отчет (см. фото 1-8).

Фото 1. Общий вид (-) 1-го этажа.

Фото 2. Тот же фрагмент.

Фото 3. Измерение длины колонн 600х600 мм.

Фото 4. Измерение ширины колонн 600х600 мм.

Фото 5. Измерение длины колонн 1000х1200 мм.

Фото 6. Измерение ширины колонн 1000х1200 мм.

Фото 7. Определение технических характеристик колонн 600х600 мм.

Фото 8. Определение технических характеристик колонн 1000х1200 мм.

4.2 Обследование монолитной плиты в помещении 4.1 и 4.2

4.2.1 Монолитные железобетонные плиты в помещениях 4.1-4.4 имеют разную толщину. В помещениях 4.1 и 4.2 плиты имеют толщину 320 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 600х600 мм, в помещениях 4.3 и 4.4 – 420 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 1000х1200 мм.

4.2.2 Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» выполнено визуально-инструментальное обследование железобетонных монолитных плит в помещениях 4.1 и 4.2 ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК) для определения технических характеристик. Получены результаты:

- толщина плиты 320 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 42.6 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

4.2.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. Чертеж 3. КР-1, КР-2, КР-3 – арматура диаметром 12 мм (А500С).

Чертеж 3. Армирование монолитных плит.

Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».

# 4.2.3 Произведена оценка физического износа монолитной железобетонной плиты пола в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).

# Физический износ монолитной плиты оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 31 Методики.

# При проведении обследования монолитной плиты эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плиты минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в местах примыканий к стенам, трещин в самих плитах (усадочных или вдоль рабочего пролета) не обнаружено.

# 4.2.4 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки монолитной железобетонной плиты пола и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что монолитная плита находится в работоспособном состоянии и пригодно для дальнейшего использования.

Таблица 31

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах примыканий к стенам | Ширина трещин до 0,5 мм | 0-10 | Заделка трещин |
| Трещины в плитах (усадочные или вдоль рабочего пролета) | Ширина трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 0,8 м | 11-20 | Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин |
| Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные | Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м. | 21-30 | То же, с восстановлением защитного слоя бетона |
| Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам | Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 пролета | 31-40 | Заделка трещин, устранение причин намокания плит |
| Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы | Прогибы до 1/100 пролета | 41-50 | Усиление опорных участков плит. Заделка трещин |
| Увеличение трещин и прогибов по времени | Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм | 51-80 | Усиление плит или их замена |

4.2.5 Фото-отчет (см. фото 9-13).

Фото 9. Общий вид помещения 4.1

Фото 10. Тот же фрагмент.

Фото 11. Обследование плиты методом УЗК.

Фото 12. Общий вид помещения 4.2.

Фото 13. Обследование плиты методом УЗК (пом. 4.2).

4.3 Обследование монолитной плиты в помещении 4.3 и 4.4

4.3.1 Монолитные железобетонные плиты в помещениях 4.1-4.4 имеют разную толщину. В помещениях 4.1 и 4.2 плиты имеют толщину 320 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 600х600 мм, в помещениях 4.3 и 4.4 – 420 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 1000х1200 мм.

4.3.2 Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» выполнено визуально-инструментальное обследование железобетонных монолитных плит в помещениях 4.3 и 4.4 ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК) для определения технических характеристик. Получены результаты:

- толщина плиты 420 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 42.6 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

4.3.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. Чертеж 4. КР-5, КР-9 – арматура диаметром 12 мм (А500С).

Чертеж 4. Армирование монолитных плит.

Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».

# 4.3.4 Произведена оценка физического износа монолитной железобетонной плиты пола в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).

# Физический износ монолитной плиты оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 31 Методики.

# При проведении обследования монолитной плиты эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плиты минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в местах примыканий к стенам, трещин в самих плитах (усадочных или вдоль рабочего пролета) не обнаружено.

# 4.3.5 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.

# По результатам оценки монолитной железобетонной плиты пола и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что монолитная плита находится в работоспособном состоянии и пригодно для дальнейшего использования.

Таблица 31

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Трещины в местах примыканий к стенам | Ширина трещин до 0,5 мм | 0-10 | Заделка трещин |
| Трещины в плитах (усадочные или вдоль рабочего пролета) | Ширина трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 0,8 м | 11-20 | Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин |
| Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные | Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м. | 21-30 | То же, с восстановлением защитного слоя бетона |
| Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам | Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 пролета | 31-40 | Заделка трещин, устранение причин намокания плит |
| Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы | Прогибы до 1/100 пролета | 41-50 | Усиление опорных участков плит. Заделка трещин |
| Увеличение трещин и прогибов по времени | Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм | 51-80 | Усиление плит или их замена |

4.3.6 Фото-отчет (см. фото 14-20).

Фото 14. Общий вид помещения 4.3.

Фото 15. Тот же фрагмент.

Фото 16. Обследование плиты методом УЗК.

Фото 17. Тот же фрагмент.

Фото 18. Общий вид помещения 4.4.

Фото 19. Обследование плиты методом УЗК.

Фото 20. Тот же фрагмент.

5. Результаты испытаний ООО «Мосстройконтроль».

1. Протокол № 1УЗК от 04.03.2022 г. Текущий контроль прочности бетона неразрушающими методами контроля по ГОСТ 17624-2012.  При обследовании использовался ультразвуковой тестер УК 1401 зав. номер 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действительно до 19.09.2022 г.

2. Протокол № 1 от 04.03.2022 г. по определению защитного слоя и арматуры в монолитных ж/б конструкциях по ГОСТ 22904. При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА МГ4 зав. № 3083. Свидетельство о поверке № 80580, действительно до 18.09.2022 г.

Результаты обследования представлены в отчете указанными Протоколами (см. Приложение 2).

6. Поверочный расчет несущей способности монолитных плит

в помещениях 4.1 – 4.4.

1. Общие данные.

В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих плит перекрытия и колонн по объекту: «г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корпус 4».

Целью расчета является проверка несущей способности несущих конструкций на, а именно: перекрытия и колонн.

Описание несущих конструкций

Колонны имеют параметры:

Железобетонные сборные колонны сечением 600х600, 1000х1200.

Колонны 600х600 мм

- бетон класса В35 (М450);

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 24 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 8 мм с шагом 400 мм.

Колонны 1000х1200 мм

- бетон класса В35 (М450);

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- расстояние между колоннами (продольное и поперечное) – 8.0 м.

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 32 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 10 мм с шагом 400 мм.

Армирование колонн см. рис 1.

Рис.1

Перекрытие имеет параметры:

В помещениях 4.1- 4.2

- толщина плиты 320 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 43.4 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

Армирование монолитных железобетонных плит см. рис 2. КР-1, КР-2, КР-3 – арматура диаметром 12 мм (А500С)

Рис.2

В помещениях 4.3 - 4.4

- толщина плиты 420 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 43.4 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

4.3.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. рис 3. КР-5, КР-9 – арматура диаметром 12 мм (А500С)

Рис.3

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на покрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса ж. б. конструкций, наружных стен и состава пола.

- временная нагрузка в торговых залах по п.4 табл.8.3. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» – расчетная 480 кг/м2.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.

Табл. 1 Сбор нагрузок

| № п/п | Описание перекрытия и нагрузок на нем | Плотность, кг/м3 | Толщина, м | Коэффициент перегрузки | Норматив-ная нагрузка, кг/м2 | Расчетная нагрузка, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие |
|  | Покрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Временная нагрузка в торговых залах п.4 табл.8.3 СП 20.13330.2016 |  |  | 1.200 | 400.00 | 480.00 |
| 2 | Постоянная нагрузка |  |  |  |  |  |
|  | Вес конструкции пола |  |  | 1.100 | 136.36 | 150.00 |
|  | Монолитная плита перекрытия -420 мм | 2500 | 0.42 | 1.100 | 1050.00 | 1155.00 |
|  | Итого постоянная |  |  | 1.100 | 1186.36 | 1305.00 |

3. Сведения о расчёте.

Составлена пространственная расчетная схема перекрытия и колонн. Сопряжение колонн к перекрытию – жесткое.

Расчёт перекрытия и колон выполнен программе Scad.

Расчет произведен для следующих конструкций:

- перекрытие толщиной 320,420 мм;

- колонны.

4. Расчет несущих конструкций.

Расчетная схема.

Временная нагрузка.

Нагрузка от веса пола.

Нагрузка от веса стен.

Нагрузка от собственного веса.

Эпюра нормальных сил в колоннах.

Плита перекрытия. Нижняя арматура по Х S1=2 см2/м. Арматура, установленная

по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.

Плита перекрытия. Верхняя арматура по Х S2=3.5 см2/м. Арматура, установленная

по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.

Плита перекрытия. Нижняя арматура по Y S3=3.8 см2/м. Арматура, установленная

по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.

Плита перекрытия. Нижняя арматура по Y S3=3 см2/м. Арматура, установленная

по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.

Плита перекрытия. Эпюра прогибов. fmax=9 мм. [f]=7000/200=35 мм. Прогибы в пределах допустимых.

Колонны. Симметричная арматура S1=3.5  см2. Арматура, установленная

по факту – 2d24A500C – 9.8 см2.

Колонны. Симметричная арматура S1=3.5  см2. Арматура, установленная

по факту – 4d24A500C – 19.6 см2.

Продавливание

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента

|  | a = 0.6 м b = 0.6 м Высота плиты 0.59 м |
| --- | --- |

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

| Коэффициенты условий работы бетона |
| --- |
| b1 | учет нагрузок длительного действия | 0.9 |
| b2 | учет характера разрушения | 1 |
| b3 | учет вертикального положения при бетонировании | 1 |
| b5 | учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур | 1 |

Нагрузки

|  | P | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т | Т*м | Т*м |
| 1 | 50 | 0 | 0 |

Результаты расчета по комбинациям загружений

P = 50 Т

Mx = 0 Т*м

My = 0 Т*м

| Проверено по СП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п. 8.1.47 | прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы | 0.197 |

Коэффициент использования 0.197 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0.197 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Выводы:

В результате расчета несущих конструкций плиты перекрытия получены следующие результаты:

Прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 320 мм обеспечивается. Коэффициент использования – 0.62. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 420 мм обеспечивается. Коэффициент использования – 0.45.  Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Максимальный прогиб плиты перекрытия толщиной 320 мм – 9 мм, плиты перекрытия толщиной 420 мм – 2.6 мм. Допустимый прогиб – 35 мм.

Прочность колонн на нагрузку от монолитной ж. б. плиты перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования – 0.42. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента и продольных по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Полная расчетная нагрузка, действующая на плиты перекрытия сверх их собственного веса 630 кг/м2. Допустимая нагрузка сверх собственного веса на плиты перекрытия толщиной 320 мм – 1999.9 кг/м2, 420 мм – 2811.2 кг/м2.

Ведущий проектировщик-архитектор:

Инякин А.В.                   14.03.2022 г.

7. ВЫВОДЫ.

В соответствии требований нормативной документации СП 13-102-2003, СП 20.13330.2011, СП 63.13330.2018, руководствуясь полученными результатами обследования несущих строительных конструкций в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4, эксперты ООО «НПП АСИ» дают заключение в следующем:

1.   В соответствии с СП 13-102-2003 несущие строительные конструкции (колонны, монолитные плиты пола) в помещениях 4.1 - 4.4 находятся в работоспособном состоянии. Физический износ минимальный и составляет не более 5% (см. Раздел 4).

2. В результате расчета несущих конструкций плиты перекрытия получены следующие результаты:

- прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 320 обеспечивается. Коэффициент использования – 0.62. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п. 8.1. СП 63.13330.2018.

- прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 420 обеспечивается. Коэффициент использования – 0.45. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п. 8.1. СП 63.13330.2018.

3.  Максимальный прогиб плиты перекрытия толщиной 320 мм – 9 мм, плиты перекрытия толщиной 420 мм – 2.6 мм. Допустимый прогиб – 35 мм.

Прочность колонн на нагрузку от монолитной ж. б. плиты перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования – 0.42. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента и продольных по п. 8.1. СП 63.13330.2018 (см. Раздел 6).

4. Максимально допустимая нагрузка на плиты перекрытия:

| № п/п | Помещение | Максимально допустимая нагрузка на плиту (кг/м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 1 999.9 |
| 2 | 4.2 | 1 999.9 |
| 3 | 4.3 | 2 811.2 |
| 4 | 4.4 | 2 811.2 |

Строительный эксперт                                            Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                                            Зотьев Г.Е.

Приложение 1. План помещений 4.1 – 4.4.

Приложение 2. Протоколы обследования.

Приложение 3. Свидетельства о поверках приборов.

Приложение 4. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов.