ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «МБ Инжиниринг»

ДОГОВОР № 08/06 - 2021 от 08.06.2021 г.

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14.

Москва 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Научно-Производственное Предприятие «Альянс    Строителей и Инженеров» (ООО «НПП «АСИ»)

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «НПП «АСИ» ________________ Б.А. Теуважуков _____ июня 2021 г.

Тема: «Проведение строительно-технической экспертизы  железобетонных ригелей длиной 8650 мм в здании кинотеатра «Звездный», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14».

Москва 2021 г.

CОДЕРЖАНИЕ.

- Введение………………………………………...…………………..4

  - Основание для проведения экспертизы ……………………….....4

  - Сведения о специалистах, участвующих в экспертизе ………....5

  - Сведения об участниках экспертизы……………………………..6

  - Список используемой литературы……………..…….…………...6

  - Перечень приборов и оборудования……………………………...7

  - Перечень документации, переданной Заказчиком………………7

- Этапы экспертизы   …………………………………………….7

- Дополнительные условия и ограничения …………………….7

- Исследовательская часть ……………………………………....8

- Результаты обследования ООО «Мосстройконтроль»……...23

- Выводы………………………………………………………....24

Приложение 1. Протоколы обследования………………………………25

Приложение 2. Свидетельство о поверке прибора УК 1401…………..27

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,

дипломы экспертов……………………………………………………....29

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее экспертное заключение выполнено на основании Договора № 08/06-2021 от 08.06.2021 г. Предметом Договора является: Проведение строительно-технической экспертизы железобетонных ригелей длиной 8650 мм в здании кинотеатра «Звездный», расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14.

Целью услуг является:

- визуальное предварительное обследование ригелей с проведением фото-фиксации;

- визуально- инструментальное обследование технического состояния 3-х ригелей (выборочно) с определением технических характеристик ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК), а также скалыванием до арматуры;

- формирование экспертного заключения на основании проведенных изысканий с выводами и рекомендациями технических решений по результатам обследования.

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

  - ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

| Заказчик: | ООО «МБ Инжиниринг» |
| --- | --- |
| Объект технической экспертизы: | Железобетонные ригели длиной 8650 мм |
| Месторасположение объекта: | г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14 |
| Основание и постановка задания технической экспертизы: | ДОГОВОР № 08/06-2021 от 08.06.2021 г. |
| Дата проведения технической экспертизы: | 10.06.2021 г. |

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ИЗЫСКАНИЯХ.

Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.

Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности – 35 лет. Стаж работы в строительстве – 13 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В проведении экспертизы участвовали:

Представитель Заказчика: Кауркин Юрий Алексеевич.

Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна; строительный эксперт - Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель Испытательной лаборатории «Мосстройконтроль»: эксперт - Лопин Алексей Анатольевич.

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

-	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

-	ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

-    СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85).

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.01-84).

-    СТБ 1383-2003 «Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия».

-  ГОСТ 5781—82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия».

-   ГОСТ 8828—94  «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости».

-  ГОСТ 10884—94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия».

-     ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

-     СП 16.13330.2017 «Металлические конструкции».

-     ГОСТ 18980-90 «Ригели железобетонные для многоэтажных зданий».

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- 5-метровая рулетка измерительная металлическая Miol 5м 10-603;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- ультразвуковой тестер УК 1401М, зав. № 441482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА-МГ4, зав. № 3083.

1.6 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ.

- Проектные материалы отсутствуют.

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя два этапа:

Первый этап:

-  визуальный осмотр ригелей;

-  проведение фото-фиксации;

- инструментальное обследование железобетонных ригелей ультразвуковым неразрушающим методом контроля;

Второй этап:

-  оформление результатов обследования;

-  подготовка технического Заключения на предмет определения технических характеристик ригелей;

-  оформление и передача Технического заключения Заказчику в 1-ом экз.

3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются следующим: эксперты исходят из того, что представленная Заказчиком ООО «МБ Инжиниринг» информация является точной и достоверной, и не проводили ее проверку.

Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• все данные, представленные в заключении, изложены верно и соответствуют действительности;

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личным, независимым и профессиональным анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний и внутренний осмотр Объекта: несущие строительные конструкции (железобетонные ригели) здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14.

# 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

На основании Договора № 08/06-2021 от 08.06.2021 г., проведение строительно-технической экспертизы на предмет обследования (диагностики) несущих строительных конструкций (железобетонные 9-ти метровые ригели),  эксперты ООО «НПП «АСИ» и Строительной испытательной лаборатории ООО «Мосстройконтроль» провели инструментальное обследование несущих строительных конструкций (ж/ бригели) в здании кинотеатра «Звездный».

Обследование проводилось в соответствии с требованиями

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия;

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»,

- Методика определения физического износа зданий. Приказ МКХ РСФСР 27.10. 1970 г. № 404

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2 – Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций, с применением измерительных инструментов и приборов.

Произведены замеры необходимых геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

Обследуемые ригеля уложены в дело и выполняют работу по работе пространственной жесткости конструкции, в горизонтальной плоскости и  возможности восприятия нагрузок плит перекрытия ребристых от нагрузок постоянных и временных (отделка полового покрытия, требования по минимальной постоянной нагрузке в офисных помещениях, давление мебели и нагрузок временных от перемещения людей), что составляет 450 кг. Для определения восприятия дополнительных нагрузок, необходимо провести поверочные расчеты.

4.1 Краткая характеристика здания.

Объект обследования: несущие строительные конструкции (ж/б ригели) в здании кинотеатра «Звездный». Здание расположено по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 14.

Краткая характеристика здания:

- населенный пункт: г. Москва;

- округ: Западный;

- район: Проспект Вернадского;

- типовая серия: индивидуальный проект;

- год постройки: 1974;

- каркас: панельный;

# - стены: крупнопанельные;

# - назначение: не жилое строение (театры и зрелищные предприятия);

# - категория: муниципальный;

# - этажей всего: 4;

# - подвальных этажей: 2;

# - общая площадь: 5305 м2;

# - кадастровый номер дома: 77:07:0013006:1174.

4.2 Обследование железобетонных ригелей.

4.2.1 Железобетонные ригели L – 8 650 мм, серии 1.020-1/83.3-8  01 СБ в здании представляют собой длинномерную балку с двумя полками для опоры плит перекрытия и двумя полками для собственного опирания.

Двухполочные ригели серии 1.020-1/83.3-8 01 СБ применяются в строительстве промышленных объектов и сооружений, где покрытие состоит из многопустотных или ребристых плит, а опоры – из колонн сечением 400х400 мм. Таким образом, формируется прочный каркас здания. Балка активно воспринимает вертикальные статические и динамические нагрузки от плит и равномерно передает их на опору, обеспечивая устойчивость и надежность железобетонной конструкций.

4.2.2 Общий вид ж/б ригелей:

Фото 1. Общий вид ж/б ригелей марки типа РДП6-86.

Чертеж 1. Размеры ригелей.

Фото 2. Вид ригеля, опирающегося на колонны 400х400 мм.

4.2.3 Эксперты ООО «НПП «АСИ» совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» произвели инструментальное обследование трех ригелей (выборочно) с определением технических характеристик ультразвуковым неразрушающем методом контроля (УЗК), а также скалыванием до арматуры.

Результаты обследования:

- длина ригелей (L) 8 650 мм;

- ширина верхней полки 260 мм;

- ширина нижней полки 560 мм;

- ширина полок опирания 150 мм;

- высота полок опирания 220 мм (см. Чертеж 2).

Чертеж 2. Параметры ригеля.

4.2.4 Фото-отчет (см. фото 3-5).

Фото 3. Измерение ширины нижней полки.

Фото 4. Измерение толщины полки опирания.

Фото 5. Измерение высоты верхнего ребра.

4.2.5 Определение армирования ригеля: для усиления ригелей применена стержневая горячекатаная арматура класса A-III с преднапряжением механической вытяжкой согласно ГОСТ 5781-82. Диаметр стержней составляет 24-36 мм. Для поперечной вязки использована вязальная арматура диаметром 10 и 12 мм (разрез ригеля см. Чертеж 3).

Чертеж 3. Разрез ригеля.

4.2.6 Армирование приопорных зон см. Чертеж 4.

Чертеж 4. Вид армирования приопорных зон согласно серии 1.020-1/83. 3-8. 01 СБ

В приопорных зонах на расстоянии 400 мм шаг хомутов поперечного армирования уменьшается до 50 мм.

Чертеж 5.

В приопорной зоне по серии 1.020-1/83.3-8 01 СБ сверху ставятся два поперечных стержня.

4.2.7 Фото-отчет (см. фото 6-10).

Фото 6. Измерение толщины защитного слоя и арматуры.

Фото 7. Тот же фрагмент.

Фото 8. Определение технических характеристик полок опирания.

Фото 9. Измерение расстояния между объвязочной арматурой

в полках опирания.

Фото 10. Измерение расстояния между объвязочной арматурой

в верней части ригеля.

4.2.8 Экспертами ООО «НПП «АСИ» совместно с экспертом лаборатории ООО «Мосстройконтроль» проведено инструментальное обследование на предмет определения класса и прочности бетона ригелей ультразвуковыми неразрушающими методами контроля (УЗК) приборами:

- ультразвуковой тестер УК 1401;

- измеритель толщины защитного слоя арматуры ИПА-МГ4.

Результаты обследования (марка и прочность бетона, толщина защитного слоя арматуры) представлены в Протоколе (см. Приложение 1).

Чертеж 4. Определение защитного слоя.

Бетон класса В35, марка бетона по прочности М450.

Защитный слой арматуры составляет от 15 до 30 мм (см. Протокол Приложение 1).

4.2.9 Фото-отчет (см. фото 11-12).

Фото 11. Измерение класса и прочности бетона.

Фото 12. Измерение диаметра арматуры и шага.

4.2.10 Произведена оценка физического износа железобетонных горизонтальных балок (ригелей) в соответствии с Методика определения физического износа зданий. Приказ МКХ РСФСР 27.10. 1970 г. № 404.

Физический износ ригелей оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице Методика определения физического износа зданий. Приказ МКХ РСФСР 27.10. 1970 г. № 404.

При проведении обследования балок (ригелей) эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ несущественный и составляет от 10 до 30%.

Отдельных трещин в растянутой зоне, поверхностных отколов и прогибов не обнаружено. По результатам оценки и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что горизонтальные балки (ригели) находится в работоспособном состоянии.

Таблица 32

Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и перекрытий

| Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне, прогибы | Ширина трещин до 1 мм. Глубина отколов до 3 мм не более трех на 1 м2 | 0-40 | Восстановление путем инъекции цементного раствора в трещины, нанесение цементной штукатурки с предварительной обработкой поверхности старого бетона |
| Трещины различных направлений, следы увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголение и коррозия арматуры, механические повреждения и глубокие сколы бетона на большой площади балки, прогиб | Ширина трещин до 2 мм. Коррозия арматуры до 10 % сечения. Прогиб до 1/150 пролета | 41-50 | Усиление балок перекрытий и покрытий |
| Трещины по всей длине и высоте балки в середине пролета и в растянутой зоне, следы постоянного увлажнения бетона атмосферными и агрессивными водами, оголение и сильная коррозия арматуры, местами разрывы арматуры, крупные выбоины и сколы бетона в сжатой зоне | Ширина трещин более 2 мм. Коррозия арматуры более 10 % сечения. Прогиб более 1/150 пролета | 61-80 | Замена балок перекрытия и покрытия |

5. Результаты инструментального обследования ООО «Мосстройконтроль».

- Протокол № 1 от 10.06.2021 г. по определению защитного слоя и арматуры железобетонных конструкций методом УЗК.

При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА МГ4, зав. № 3082. Свидетельство о поверке № 80580, действителен до 18.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 22904.

2.   Протокол № 1УЗК от 10.06.2021 г. результатов испытания класса и прочности бетона методом УЗК.

При испытании использовался ультразвуковой тестер УК 1401М № 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действителен до 19.09.2021 г. Обследование выполнено по ГОСТ 17624-87.

Протоколы обследования №1 и №1УЗК от 10.06.2021 г., а также свидетельства о поверках приборов УЗК представлены в отчете                              (см. Приложением 1).

6. ВЫВОДЫ.

Руководствуясь нормативными документами СП 63.13330.2012, СП 20.13330.2011, ВСН 53-86 (р), а также результатами инструментального обследования несущих строительных конструкций (ригелей) в здании, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 14, эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в свледующем:

- Горизонтальные балки (ригели) находятся в работоспособном состоянии. Физический износ незначительный, составляет от 10 до 20%.

- Класс бетона В35, прочность бетона составляет 45.0 Мпа. Определение технических характеристик ригелей в Протоколах (см. Приложение 1).

Строительный эксперт                               Пуросова Т.В.

Строительный эксперт                               Зотьев Г.Е.

Приложение 1. Протоколы обследования конструкций методом УЗК.

Приложение 2. Свидетельства о поверках приборов.

Приложение 3. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ», дипломы экспертов.